технический кодекс	ТКП 45-5.09-33-2006 (02250)

установившейся практики

________________________________________________________________

Антикоррозионные покрытия 
строительных конструкций

зданий и сооружений

Правила устройства

АнТЫкаразійныя пакрыцці 
будаЎнічых канструкцыЙ

будынкаЎ і збудаванняЎ

Правілы ўстройвання

____________________________________________________________________

Издание официальное

____________________________________________________________________

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 2006

УДК 669.871:620.193.2(083.74)                                 МКС 91.120.01, 91.200                                 КП 01

Ключевые слова: антикоррозионные покрытия; защита; строительные конструкции; производство работ; лакокрасочные, оклеечные, мастичные, шпатлевочные, наливные, металлизационные, комбинированные, жидкие резиновые, гуммировочные, облицовочные, футеровочные защитные покрытия.

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН техническим комитетом по стандартизации в области архитектуры и строительства «Производство работ» (ТКС 11) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

ВНЕСЕН управлением строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 3 марта 2006 г. № 60.

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры 
и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.09 «Полы, отделочные и защитные покрытия».

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой СНиП 3.04.03-85, за исключением раздела 10 в части контроля качества работ).

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издан на русском языке.

Ó Минстройархитектуры, 2006

Содержание

1  Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3  Общие положения	2

4  Подготовка поверхности	4

5  Лакокрасочные покрытия	7

6  Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия	8

7  Гуммировочные покрытия	9

7.1  Общие положения	9

7.2  Гуммировочные покрытия из жидких резиновых смесей	9

7.3  Гуммировочные покрытия из листовых материалов	10

8  Оклеечные покрытия	10

9  Металлизационные и комбинированные покрытия	12

10  Облицовочные и футеровочные покрытия	14

Технический кодекс установившейся практики

Антикоррозионные покрытия 
строительных конструкций зданий и сооружений

Правила устройства

АнТЫкаразійныя пакрыцці 
будаЎнічых канструкцыЙ будынкаЎ і збудаванняЎ

Правілы ўстройвання

Anticorrosion coverings for building constructions and buildings

Rules of implementation

## Дата введения 2006-07-01

### 1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на антикоррозионные покрытия (далее — покрытия) строительных конструкций зданий и сооружений (металлических, бетонных, железобетонных, каменных, деревянных) при строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений, а также технологического оборудования и трубопроводов для их защиты от воздействия агрессивных сред и устанавливает общие требования к устройству таких покрытий.

Атмосферостойкие защитные покрытия, предохраняющие от воздействия солнечной радиации, осадков и пыли, должны выполняться согласно требованиям действующих технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА) по устройству кровель, гидроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции и нанесению отделочных покрытий строительных конструкций.

Настоящий технический кодекс не распространяется на работы по антикоррозионной защите:

— стальных обсадных труб, свай и технологического оборудования, на устройство которых разрабатываются специальные технические условия;

— сооружений тоннелей и метрополитенов;

— электрических силовых кабелей;

— коммуникаций и обсадных колонн скважин нефтепромыслов;

— металлических и железобетонных подземных сооружений, подвергающихся коррозии от блуждающих электрических токов;

— магистральных нефтепродукто- и газопроводов;

— тепловых сетей;

— технологического оборудования, защитное покрытие которого выполняется изготовителем.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие ТНПА в области технического нормирования и стандартизации: 1)

ГОСТ 9.010-80  Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования. Методы контроля

ГОСТ 9.304-87  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 9.402-2004  Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

____________________

1) СНБ, СНиП, Пособия к СНБ имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

ГОСТ 8736-93  Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 20022.2-80  Защита древесины. Классификация

ГОСТ 20022.6-93  Защита древесины. Способы пропитки

CНБ 1.03.02-96  Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

СНиП 2.03.11-85  Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 3.01.01-85* изд. 1990 г.  Организация строительного производства

СНиП 3.05.04-85* изд. 1990 г.  Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

П2-03 к СНБ 2.02.01-98  Огнезащита строительных конструкций.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Общие положения

3.1 Тип защитного покрытия, его группа принимаются в проектной документации согласно СНиП 2.03.11 в зависимости от вида и степени агрессивности среды.

3.2 Устройство антикоррозионных покрытий следует осуществлять в соответствии с требованиями проектной документации, настоящего технического кодекса и других действующих ТНПА.

3.3 На основании проектной документации для устройства антикоррозионных покрытий следует разрабатывать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01, в состав которого должны входить технологические карты на устройство отдельных антикоррозионных покрытий.

3.4 В технологических картах на устройство покрытий должны предусматриваться следующие основные требования:

— к подготовке материалов;

— “	подготовке поверхности конструкции под защитное покрытие;

— “	нанесению грунтовочного или пропиточно-грунтовочного покрытия;

— “	нанесению защитного покрытия в один и более слоев;

— “	выдерживанию покрытия на воздухе до его отвердения, сушке или термообработке;

— “	окисловке поверхности.

3.5 Материалы, применяемые при устройстве антикоррозионных покрытий, должны соответствовать требованиям действующих ТНПА. Их качество должно подтверждаться документом о качестве изготовителя и, в соответствии с действующим законодательством, — сертификатом соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь или техническим свидетельством.

3.6 Замена материалов при устройстве антикоррозионных покрытий, предусмотренных проектной документацией, должна осуществляться в порядке, установленном СНБ 1.03.02.

3.7 Транспортирование, складирование и хранение материалов, а также конструкций и оборудования с нанесенным защитным покрытием на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА на данную продукцию (изделие).

3.8 Контроль качества устройства антикоррозионных покрытий должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих ТНПА.

3.9 При устройстве антикоррозионных покрытий должны также соблюдаться требования действующих ТНПА по технике безопасности в строительстве и требования пожарной безопасности.

3.10 Данные о производстве работ должны ежедневно вноситься в журнал производства антикоррозионных работ, приведенный в действующем ТНПА.

3.11 Температура окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей должна быть не ниже:

10 °С — для лакокрасочных защитных покрытий, приготовленных на основе природных смол; мастичных и шпатлевочных покрытий из силикатных материалов; оклеечных защитных покрытий на основе битумно-рулонных материалов, полиизобутиленовых пластин, дублированного полиэтилена; гуммировочных покрытий; облицовочных и футеровочных покрытий, устраиваемых на кислотоупорных силикатных замазках, на мастиках битуминоль; для кислотоупорного бетона и силикатополимербетона; поверхностных пропиток;

15 °С — для лакокрасочных армированных и неармированных покрытий, а также наливных покрытий из материалов, приготовленных на синтетических смолах; мастичных покрытий из наирита
и герметиков, приготовленных на основе синтетических каучуков; покрытий из листовых полимерных материалов; облицовочных и футеровочных покрытий, выполненных на замазках арзамит, фурактор, полиэфирных, эпоксидных смолах; для полимербетона, цементно-полистирольных, цементно-перхлорвиниловых и цементно-казеиновых обмазок.

25 °С — для латексных покрытий (типа «Полан»).

Работы по защите строительных конструкций от коррозии следует выполнять после окончания всех предшествующих строительно-монтажных работ, в процессе производства которых защитное покрытие может быть повреждено.

3.12 При отрицательной температуре воздуха антикоррозионные работы следует производить
в отапливаемых помещениях или укрытиях, если в проектной документации не предусмотрена возможность устройства соответствующих покрытий при отрицательных температурах воздуха.

При отрицательных температурах воздуха допускается только восстановление повреждений антикоррозионных покрытий (за исключением применения металлосодержащих протекторных обмазок).

3.13 Относительная влажность окружающего воздуха при производстве антикоррозионных работ должна быть не выше 70 %.

Не допускается устройство защитных покрытий на открытых аппаратах, сооружениях, трубопроводах, газоходах и строительных конструкциях, находящихся вне помещений во время атмосферных осадков. Непосредственно перед нанесением защитных покрытий поверхность должна быть просушена.

3.14 При производстве работ по устройству лакокрасочных, мастичных, шпатлевочных и наливных покрытий должны соблюдаться:

— точность дозировки компонентов;

— условная вязкость составов;

— количество наносимых слоев;

— интервалы времени между нанесением слоев — в соответствии с требованиями ТНПА на применяемые материалы и проектной документации.

3.15 Антикоррозионные покрытия технологического оборудования и трубопроводов должны выполняться, как правило, в заводских условиях.

3.16 Нанесение антикоррозионных покрытий на технологическое оборудование непосредственно на месте его монтажа допускается:

— штучными кислотоупорными материалами, химически стойкими: полимерными листовыми материалами и слоистыми пластиками (стеклоткань, хлориновая ткань и др.), мастичными составами и лакокрасочными материалами на основе эпоксидных и других смол;

— гуммированием открытым способом нестандартизированного оборудования, изготовляемого на монтажной площадке.

3.17 Антикоррозионные покрытия стальных трубопроводов и емкостей для хранения и транспортирования сжиженного газа, прокладываемых и монтируемых на территории городов и населенных пунктов, наносятся в заводских условиях.

3.18 Нанесение антикоррозионных покрытий на стальные трубопроводы и емкости на месте их сооружения допускается при:

— изоляции сварных стыков и мелких фасонных частей;

— исправлении мест повреждения защитного покрытия;

— изоляции емкостей, монтируемых на месте установки из отдельных элементов.

3.19 Антикоррозионная защита металлических, железобетонных, каменных и деревянных конструкций при выполнении ремонтных работ должна производиться после обследования конструкций и их усиления, в случае необходимости, в соответствии с принятым проектным решением.

3.20 Антикоррозионная защита оборудования, как правило, должна выполняться до монтажа съемных внутренних устройств (мешалок, нагревательных элементов, барботеров и др.). При поставке оборудования с предприятия-изготовителя со смонтированными внутренними устройствами они должны быть демонтированы до начала антикоррозионных работ.

3.21 Производство антикоррозионных работ при наличии внутренних устройств в оборудовании или монтаж их до окончания антикоррозионных работ допускается только по согласованию с организацией, выполняющей антикоррозионную защиту.

3.22 При приемке от предприятий-изготовителей стальных строительных конструкций, а также технологического оборудования и трубопроводов должно быть освидетельствовано нанесенное на них антикоррозионное покрытие, предусмотренное действующими ТНПА.

3.23 Сварочные работы внутри и снаружи металлических аппаратов, газоходов и трубопроводов, включая приварку элементов для крепления теплоизоляции, должны быть закончены до начала антикоррозионных работ.

3.24 Испытания на герметичность оборудования проводят после окончания монтажа корпуса
и подготовки металлической поверхности под антикоррозионную защиту в соответствии с 4.1.

Подготовку поверхностей емкостных бетонных и железобетонных конструкций (в том числе поддонов оросительных холодильников) под защитные покрытия следует выполнять до их испытания на герметичность в соответствии с требованиями CHиП 3.05.04.

3.25 Все швы каменной кладки при защите поверхностей каменных и армокаменных конструкций мастичными покрытиями должны быть расшиты, а при защите лакокрасочными покрытиями поверхности этих конструкций должны быть оштукатурены.

3.26 Места вынужденных вскрытий должны быть заделаны покрытиями того же вида. Оклеечные покрытия должны быть при этом усилены дополнительным слоем, перекрывающим места вскрытия не менее чем на 100 мм от кромок.

3.27 Работы с кислотостойкими бетонами должны выполняться в соответствии с требованиями действующих ТНПА.

4  Подготовка поверхности

4.1 Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, шлаков, оксидов, образующихся при сварке, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, расслоений, неровностей, а также жиров, загрязнений, ржавчины и старой краски.

Наиболее тщательно необходимо очищать поверхность в зоне сварных швов шириной до 3 см от остатков флюсов, щелочных шлаков и оксидов, образующихся при сварке. Форма и поверхность сварных швов должны соответствовать требованиям действующих ТНПА.

4.2 Степень очистки от оксидов металлических строительных конструкций и оборудования должна соответствовать виду защитного покрытия, приведенного в таблице 1.

Таблица 1

| Антикоррозионные покрытия | Степень очистки по ГОСТ 9.402 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вторая | Третья | Четвертая |
| Лакокрасочные на основе: |  |  |  |
| природных смол | – | + | – |
| синтетических смол | + | – | – |
| битуминозных материалов | – | + | – |
| Мастичные, шпатлевочные и наливные: |  |  |  |
| неорганические на основе жидкого стекла | – | + | – |
| синтетические | + | – | – |
| Оклеечные: |  |  |  |
| на битумных и битумно-резиновых мастиках | – | – | + |
| на синтетических клеях | + | – | – |
| Гуммировочные | + | – | – |
| Футеровочные и облицовочные на вяжущих, приготовленных на основе: |  |  |  |
| жидкого стекла и серного состава | – | + | – |
| синтетических смол | + | – | – |
| природных смол | – | – | + |
| латексных покрытий (типа «Полан») | + | – | – |

Окончание таблицы 1

Примечание — Характеристика степеней очистки: — первая — при осмотре с шестикратным увеличением окалина и ржавчина не обнаруживается; — вторая — при осмотре поверхности невооруженным глазом окалина или ржавчина не видна; — третья — не более чем на 5 % поверхности имеются пятна и полосы прочного сцепления окалины, точки ржавчины, видимые невооруженным глазом; при перемещении по поверхности прозрачного квадрата (2525 мм) на каком-либо одном участке окалиной или ржавчиной занято не более 10 % площади квадрата; — четвертая — не более чем на 20 % поверхности имеются пятна или полосы плотного сцепления окалины и ржавчины; на каком-либо одном участке прозрачного квадрата (2525 мм) при перемещении его по поверхности окалиной и ржавчиной занято до 30 % площади квадрата.

4.3 Соответствие степени очистки металлических поверхностей виду защитного покрытия следует проверять непосредственно перед его нанесением.

4.4 Подготовка металлической поверхности должна выполняться в соответствии с технологической картой в следующей последовательности:

— срезка временных монтажных приспособлений;

— устранение задиров и наплывов металла;

— зачистка сварных швов;

— удаление оксидов, окалины и ржавчины;

— закругление острых краев и заполнение углов;

— обезжиривание и удаление старой краски растворителями и смывками (промывка, протирка), травление в кислотах;

— фосфатирование.

4.4.1 Очистка от окалины и ржавчины производится способами, указанными в ППР или технологической карте.

Способ очистки устанавливается в зависимости от толщины металла.

4.4.2 Способ очистки от ржавчины металлической поверхности следует применять согласно таблице 2 в зависимости от степени окисленности поверхности и требуемой степени очистки.

Таблица 2

| Способы очистки металлической поверхности | Предельная степень очистки от окалины и ржавчины при степени окисленности поверхности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Травление | Первая | Вторая | Первая |  |
| Абразивный (дробеструйная, дробеметная, галтование, сухая обдувка металлическим песком, электрокорундом) | Первая | Вторая | Первая |  |
| Обработка механизированным инструментом | Вторая | Третья |  |  |
| Обработка ручным инструментом | Третья | Четвертая |  |  |
| Примечание — Металлическая поверхность покрыта: А — плотно сцепленной с металлом неосыпающейся ржавчиной; Б — осыпающейся ржавчиной, после очистки которой обнаруживается изъязвление основного металла; В — прокатной окалиной; ржавчина занимает от 30 % до 70 % поверхности; Г — прокатной окалиной; ржавчина отсутствует или занимает до 30 % поверхности. |  |  |  |  |

4.4.3 При абразивной очистке на обрабатываемой поверхности должно быть исключено образование конденсата.

4.4.4 Используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и соответствовать ГОСТ 9.010.

4.4.5 После очистки металлические поверхности необходимо обеспылить или обезжирить согласно ППР или технологической карте и защитить от увлажнения до последующей обработки.

4.5 При подготовке поверхностей стальных строительных конструкций применение преобразователей и модификаторов ржавчины недопустимо.

Исключение составляют открытые поверхности металлоконструкций и наружные поверхности оборудования при отсутствии в них щелей, карманов и зазоров. Химическая обработка узлов стальных конструкций и оборудования не допускается.

4.5.1 Поверхности технологического оборудования, предусмотренные к обработке преобразователями (модификаторами) ржавчины, должны очищаться только от отслаивающихся пленок ржавчины или окалины. Допускаемая для модификации толщина продуктов коррозии составляет
не более 100 мкм.

4.5.2 При применении преобразователей и модификаторов ржавчины должны быть указаны сроки предохранения от коррозии формирующегося защитного слоя в сопроводительных документах на данные материалы.

4.5.3 Кислотное травление конструктивных элементов технологического оборудования, осуществляемое в ваннах травления, целесообразно только при условии достаточной повторяемости конфигураций и габаритов всех поверхностей для обработки.

4.5.4 Для собранных конструкций кислотное травление допускается лишь при условии отсутствия карманов и зазоров, в которых может остаться электролит, и не допускается для конструкций из стали прочностью 600 МПа и более высокой прочности.

4.6 Работы по защите от коррозии очищенных поверхностей металлических конструкций и соружений, а также технологического оборудования должны начинаться не позднее чем через 6–8 ч после окончания очистки этих поверхностей.

4.7 Шероховатость металлической поверхности, подготовленной к нанесению метализационного покрытия, должна составлять от 6,3 до 55 мкм.

4.8 Влажность поверхностного слоя бетонных, железобетонных и каменных конструкций не должна превышать, %:

4	— для лакокрасочных, мастичных, шпатлевочных и наливных покрытий на основе смол;

8	—   “    покрытий из водорастворимых составов;

5	—   “    футеровочных, оклеечных и облицовочных покрытий на глубине до 20 мм.

При нанесении защитного покрытия на бетонную поверхность с более высокой влажностью необходимо применять специальные грунтовочно-пропиточные составы в соответствии с технологической документацией.

4.9 Влажность деревянных конструкций не должна превышать 12 % для лакокрасочных покрытий.

Влажность поверхности деревянных конструкций перед нанесением защитных пропиточных и лакокрасочных покрытий устанавливается в ТНПА на соответствующий вид защиты.

4.10 Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4–5 %-ным раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

4.11 Подготовка поверхностей бетонных, каменных и деревянных конструкций и сооружений должна выполняться в соответствии с технологической картой в следующей последовательности:

— срезка выступающих из бетона и кладки стальных деталей;

— очистка поверхности от пыли, грязи и масляных пятен;

— закругление острых углов бетонных и каменных конструкций радиусом не менее 10 мм срезкой или заполнением мастиками (раствором);

— заделка трещин;

— заделка швов и неровностей в кладке;

— сушка.

4.12 Подготовленные к нанесению антикоррозионных покрытий поверхности бетонных, железобетонных, каменных и деревянных конструкций не должны иметь масляных пятен, грязи, пыли, раковин, трещин, наплывов, сколов ребер, выступающей арматуры.

Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; закладные изделия устанавливают заподлицо с защищаемой поверхностью.

Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. Опоры металлоконструкций должны быть обетонированы.

4.13 Подготовленные поверхности бетонных и каменных конструкций в зависимости от вида защитного покрытия должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателей качества поверхности | Значение показателей для поверхностей, подготовленных под антикоррозионные покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лакокрасочные | Мастичные, шпатлевочные и наливные на основе синтетических смол | Оклеечные | Футеровочные и облицовочные |
| Шероховатость класс шероховатости | 3-Ш | 3-Ш | 3-Ш | Устанавливается в зависимости от свойств подслоя покрытия |
| Суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м2, %, при глубине раковин, мм: |  |  |  |  |
| до 2 включ. | До 0,2 | — | — | — |
| св. 2 “ 3 “ | Не допускается | До 0,2 | До 0,2 | — |
| Поверхностная пористость, % | До 5 | До 10 | До 10 | — |

4.14 Класс шероховатости поверхности определяется по таблице 4.

Таблица 4

| Расстояние между выступами и впадинами, мм | Класс шероховатости | Расстояние между выступами и впадинами, мм | Класс шероховатости |
| --- | --- | --- | --- |
| Св. 2,5 до 5,0 включ. | 1-Ш | Св. 0,6 до 1,2 включ. | 3-Ш |
| “ 1,2 “ 2,5 “ | 2-Ш | “ 0,3 “ 0,6 “ | 4-Ш |

5  Лакокрасочные покрытия

5.1 Устройство лакокрасочных покрытий должно производиться в следующей технологической последовательности:

— нанесение грунтовочных или пропиточно-грунтовочных покрытий с последующей сушкой;

— нанесение и сушка шпатлевок (при необходимости);

— нанесение и сушка покрывных слоев;

— выдерживание или термическая обработка покрытия.

5.2 Устройство армированных лакокрасочных покрытий необходимо производить в следующей технологической последовательности:

— подготовка армирующих материалов;

— нанесение грунтовочного или пропиточно-грунтовочного покрытия с последующей его сушкой;

— нанесение клеящего состава с одновременной приклейкой и прикаткой армирующей ткани или сетки роликами, резиновыми валиками или тупыми шпателями и последующего выдерживания ее в течение 2–12 ч в зависимости от вида применяемого клеящего состава;

— пропитка наклеенной ткани защитным составом и сушка;

— послойное нанесение последующих слоев защитного состава с сушкой каждого слоя;

— выдерживание нанесенного защитного покрытия.

5.2.1 Полотнища армирующих материалов наклеиваются с учетом нахлестки на 100–120 мм в продольных и на 150–200 мм — в поперечных стыках.

5.2.2 При двухслойной оклейке второй слой ткани наносится по высушенному до «отлипа» пропиточному слою.

5.2.3 При армировании в несколько слоев не допускается перекрестное расположение ткани
в смежных слоях.

5.3 Армированные лакокрасочные покрытия должны иметь прочное сцепление с защищаемой поверхностью.

Допускается не более двух отслоений площадью до 20 см2 на 1 м2, но не более 5 % от общей площади покрытия.

5.4 При проведении работ по восстановлению повреждений антикоррозионных покрытий при отрицательной температуре воздуха необходимо соблюдать следующие условия:

— подготовленную поверхность оставлять незащищенной не более 1 ч;

— окрасочные работы производить только в сухую погоду при относительной влажности не более 70 %;

— температура лакокрасочных материалов должна соответствовать температуре защищаемой поверхности;

— увеличивается продолжительность промежуточной сушки каждого слоя;

— при появлении на окрашенной поверхности влаги ее необходимо удалить.

5.5 Количество наносимых слоев, толщина отдельных слоев и общая толщина лакокрасочного покрытия должны соответствовать требованиям проектной документации, СНиП 2.03.11, действующих ТНПА на применяемые материалы.

5.6 Способ нанесения, время сушки каждого слоя покрытия и готового покрытия до эксплуатации должны устанавливаться в ППР и технологической карте и соответствовать требованиям действующих ТНПА на применяемые материалы.

5.7 Величина адгезии лакокрасочного покрытия к металлическим, бетонным, каменным и деревянным поверхностям должна соответствовать требованиям ТНПА на применяемый вид покрытия.

5.8 Лакокрасочные покрытия не должны иметь потеков, пузырей, посторонних включений, механических повреждений. Не допускается нарушение сплошности покрытий, наличие неотвердевших участков.

6  Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия

6.1 Устройство мастичных, шпатлевочных и наливных защитных покрытий должно производиться в следующей технологической последовательности:

— нанесение клеящего состава с одновременной приклейкой и прикаткой армирующей ткани
в местах сопряжения защищаемых поверхностей для последующего устройства наливных покрытий;

— нанесение грунтовочных или пропиточно-грунтовочных покрытий с посыпкой их кварцевым песком, последующей сушкой и удалением избыточного песка;

— нанесение мастичных, шпатлевочных или наливных покрытий и их сушка;

— для подземных трубопроводов и резервуаров — послойное нанесение эпоксидно-каменноугольных мастичных обмазок либо битумно-каучуковых слоев и армирующих оберток.

Для посыпки применяется прокаленный фракционированный кварцевый песок, соответствующий ГОСТ 8736, с крупностью зерен от 0,1 до 0,4 мм, от 0,2 до 0,7 мм или от 0,7 до 1,2 мм в зависимости от толщины наносимого защитного покрытия. Крупность зерен песка не должна превышать 1/3 толщины наносимого защитного покрытия.

6.2 Цементно-полимерные обмазки, применяемые для защиты стальных закладных деталей сборных железобетонных конструкций, должны иметь консистенцию, позволяющую наносить их за 1 раз слоем толщиной не менее 0,5 мм, а цинковые протекторные обмазки — не менее 0,15 мм.

6.3 Фосфатные обмазки должны иметь консистенцию, позволяющую наносить их в два-три слоя до получения толщины 0,6–0,8 мм для антикоррозионной и огневой защиты деревянных конструкций и в один слой толщиной не менее 1 мм — для металлических конструкций.

6.4 Защита от коррозии деревянных конструкций включает в себя антисептирование и огнезащиту путем поверхностной пропитки согласно ГОСТ 20022.2, ГОСТ 20022.6 и П2 к СНБ 2.02.01, а также покрытием лакокрасочными материалами (в случаях, предусмотренных проектной документацией).

6.5 Каждый слой обмазки должен быть высушен при температуре не ниже 15 °С в течение времени, указанного в действующих ТНПА.

6.6 Металлосодержащие протекторные обмазки могут применяться как при положительных, так
и при отрицательных (до минус 20 °С) температурах и перед нанесением последующих покрытий должны выдерживаться в течение времени, ч, не менее:

3	— при положительной температуре;

24	— при отрицательной температуре  до минус 15 °С;

48	—                       то же                          ниже минус 15 °С.

6.7 Количество наносимых слоев, толщина отдельных слоев и общая толщина мастичных, шпатлевочных и наливных покрытий должны соответствовать требованиям проекта, СНиП 2.03.11 и действующих ТНПА на применяемые виды полимерных, полимерно-цементных и битумно-полимерных материалов.

6.8 Допустимые отклонения толщины защитного покрытия должны находиться в пределах 20 %.

6.9 Толщина отдельных слоев мастичных покрытий, приготовленных на составах из природных и синтетических смол, наливных покрытий и шпатлевок, приготовленных на полимерных, полимерсиликатных или силикатных связующих, не должна превышать 3 мм.

6.10 Способ нанесения, продолжительность сушки покрытия должны устанавливаться в ППР, технологической карте и действующих ТНПА на применяемые материалы.

6.11 Наливное защитное покрытие должно быть предохранено от механических воздействий
в течение 2 сут с момента его нанесения и выдержано не менее 7 сут при температуре (201) °С или 15 сут — при температуре не ниже 15 °С до начала эксплуатации.

6.12 Покрытия на основе горячих битумных, битумнокаучуковых и каменноугольных мастик должны быть предохранены от внешних механических воздействий до достижения ими температуры, равной температуре окружающего воздуха.

6.13 Покрытия не должны иметь посторонних включений, механических повреждений, пузырьков, бугров, потеков и трещин.

Нарушение сплошности не допускается.

6.14 Покрытия должны иметь прочное сцепление с защищаемой поверхностью.

При простукивании поверхности молотком не должно быть глухого звука.

7  Гуммировочные покрытия

7.1  Общие положения

7.1.1 Количество наносимых слоев, толщина отдельных слоев и общая толщина резиновых и гуммировочных покрытий должны соответствовать требованиям проектной документации, СНиП 2.03.11
и действующих ТНПА на применяемые виды материалов. Допустимые отклонения толщины защитного покрытия должны находиться в пределах 20 %.

7.1.2 Покрытия не должны иметь пузырей (для жидких резиновых смесей), посторонних включений и механических повреждений.

Для латексных покрытий допускаются наплывы толщиной не более 4 мм и площадью до 20 см2 на 1 м2, но не более 5 % от общей площади покрытия

Нарушение сплошности не допускается.

7.1.3 Полнота отвердения покрытий из жидких резиновых смесей должна соответствовать требованиям ТНПА на применяемые материалы.

7.1.4 Покрытия должны иметь прочное сцепление с защищаемой поверхностью. Допускается одно отслоение площадью поверхности до 20 см2 на 1 м2, но не более 5 % от общей площади покрытия.

При простукивании поверхности молотком не должно быть глухого звука.

7.2  Гуммировочные покрытия из жидких резиновых смесей

7.2.1 Устройство гуммировочных покрытий из жидких резиновых смесей должно производиться в следующей технологической последовательности:

— нанесение грунтовок;

— нанесение гуммировочных покрытий в один или несколько слоев;

— вулканизация или сушка покрытий.

7.2.2 Грунтовку защищаемой поверхности следует выполнять в один или несколько слоев с промежуточной сушкой каждого слоя. Вид грунтовки выбирается в зависимости от применяемых гуммировочных материалов:

— под покрытие из тиоколовых герметиков — резиновые клеи на натуральных и искусственных каучуках, эпоксидно-тиоколовые, хлорнаиритовые грунтовки;

— под покрытие из наиритовых составов — хлорнаиритовые грунтовки;

— под дивинилстирольные герметики — разбавленные дивинилстирольные герметики.

7.2.3 Покрытия на основе тиоколовых герметиков и гуммировочных составов на основе наирита НТ необходимо вулканизировать после нанесения всех слоев. Режимы вулканизации должны быть указаны в технологической карте.

7.2.4 Герметики на основе дивинилстирольного термоэластопласта, битумнокаучуковых и дегтекаучуковых составов сушат при температурах, указанных в технологической карте.

7.2.5	Гуммировочные покрытия из жидких резиновых смесей наносят при температуре окружающего воздуха не ниже (151) °С. Допускается производить работы при температуре (101) °С с увеличением продолжительности сушки.

Покрытия из жидких эбонитовых составов наносят в стационарных условиях с вулканизацией их при температуре (1505) °С. Вулканизация осуществляется в вентилируемых термических камерах (сушках) горячим воздухом без давления.

7.2.6	Гуммировочные покрытия на основе водных дисперсий натурального и синтетического латексов (типа «Полан») наносятся на защищаемую поверхность в следующей технологической последовательности:

— нанесение грунтовочного адгезионного латексного или резинового клеящего покрытия в один или два слоя;

— нанесение промежуточной композиции (П);

— нанесение защитной композиции (З).

К последующей футеровке после нанесения композиций на основе водных дисперсий латексов следует приступать после выдерживания готового покрытия в течение 2 сут при температуре поверхности от 20 °С до 25 °С в зависимости от вида латексной композиции.

7.3  Гуммировочные покрытия из листовых материалов

7.3.1 Устройство гуммировочных покрытий их листовых резиновых и эбонитовых материалов должно производиться в следующей технологической последовательности:

— подготовка материалов (раскрой, дублирование листового материала, приготовление клеев и т. д.);

— обкладка защищаемой поверхности резиновыми или эбонитовыми заготовками на клеях;

— проверка сплошности обкладки;

— подготовка к вулканизации;

— вулканизация резиновых обкладок.

7.3.2 Подготовленные поверхности перед оклейкой гуммировочными листовыми материалами протирают бензином, просушивают и промазывают клеями, марки которых соответствуют гуммировочным материалам.

7.3.3 Заготовки перед наклейкой должны быть промазаны клеем и выдержаны в течение 40–60 мин. Заготовки следует наклеивать внахлестку, перекрывая стыки на 40–50 мм, или встык и прикатывать их роликами до удаления пузырьков воздуха.

Места стыков при наклейке встык должны быть перекрыты лентой шириной 40 мм. Швы обкладки следует располагать на расстоянии не менее 80 мм от сварных швов металла.

7.3.4 Раскроенные заготовки следует приклеивать, как правило, предварительно сдублированными. В случае образования между листами резины воздушных пузырей резину необходимо проколоть тонкой иглой, смоченной клеем, и тщательно прикатать зубчатым роликом. Более чем в три слоя резину дублировать не следует. При толщине обкладки 6 мм необходимо выполнять гуммирование послойно в два приема, сдвигая заготовки второго слоя относительно первого на 200–300 мм. Длина полос для дублирования должна быть равна длине или высоте гуммируемого оборудования с припуском на отбортовку 120–150 мм и нахлестку — 40–50 мм.

7.3.5 На сварные швы, углы и другие выступающие части защищаемой поверхности предварительно должны быть наклеены полосы шириной до 50 мм и шпонки из гуммировочных материалов.

7.3.6 Гуммирование оборудования следует начинать с обкладки заготовками внутренней поверхности, затем — штуцеров, патрубков, лазов и других отверстий, выполняя при этом в обкладке соответствующие вырезы.

7.3.7 Вулканизация гуммировочного покрытия осуществляется острым паром, горячей водой или 40 %-ным раствором хлористого кальция (при открытой вулканизации) и острым паром (при закрытой вулканизации) под давлением.

8  Оклеечные покрытия

8.1 Устройство оклеечных покрытий должно производиться в следующей технологической последовательности:

— нанесение и сушка грунтовок;

— послойное наклеивание материалов;

— обработка стыков (сварка или склеивание);

— сушка или выдерживание оклеечного покрытия.

8.2 При оклейке рулонными материалами следует наносить грунтовки на основе связующих, применяемых при изготовлении рулонных материалов.

Для наклейки полимерных липких лент на защищаемые трубопроводы и емкости их поверхность должна быть загрунтована полимерными, каменноугольно-полимерными или битумно-полимерными грунтовками.

8.3 Сушку первого слоя полимерных и каменноугольно-полимерных грунтовок следует производить в течение суток, грунтовок на основе битума — до «отлипа», грунтовок из синтетического клея — в течение 40–60 мин.

8.4 При проклейке рулонных и листовых материалов битумной или полимербитумной мастикой толщина ее слоя не должна превышать 3 мм, при проклейке синтетическими клеями, каменноугольно-полимерными и полимерными грунтами толщина оклеечного слоя должна быть не более 1 мм.

Гидроизоляционные наплавляемые материалы наносятся без приклеивания мастиками с разогревом и прикаткой наносимого полотнища.

8.5 Стыки наклеиваемых заготовок защитных покрытий следует располагать на расстоянии не менее 80 мм от сварных швов металла.

8.6 При наклейке листовых и рулонных материалов нахлестка полотнищ должна быть, мм:

25  — для поливинилхлоридного пластиката — в сооружениях, работающих под налив. Поливинилхлоридный пластикат при защите полов допускается наклеивать встык;

40  — для полиизобутиленовых пластин на синтетических клеях со сваркой швов;

50  — для стеклотканевых материалов на синтетических смолах, дегтеэпоксидных полимерных композициях (типа МЭП), активированной полиэтиленовой пленки, полиизобутиленовых пластин на синтетических клеях с герметизацией полиизобутиленовой пастой, листов «Бутилкор-С» на синтетических клеях — для однослойного покрытия;

100  — для дублированного полиэтилена, гидроизола, стеклорубероида, стекло-, фольго-, металлоизола, полиизобутиленовых пластин на битуме;

200  — для «Бутилкор-С» на синтетических клеях — для второго слоя, для армированной поливинилхлоридной пленки.

8.7 Стыки наклеенных пластикатных заготовок должны быть сварены в струе нагретого воздуха при температуре (20015) °С путем прикатки свариваемого шва; наклеенные заготовки из пластиката должны быть выдержаны перед последующей обработкой не менее 2 ч.

8.8 Способ герметизации стыков полиизобутиленовых пластин должен указываться в проектной документации.

При наклейке пластин полиизобутилена в один слой швы нахлесток должны быть усилены полосками полиизобутилена шириной от 100 до 150 мм, а их кромки — сварены с основным покрытием или приклеены к нему полиэтиленовой пастой.

8.9 При однослойном покрытии склеенный шов из «Бутилкора-С» необходимо дополнительно промазать двумя слоями пасты из «Бутилкора-С» с последующей сушкой каждого слоя до полного высыхания (ориентировочно — 3 ч при температуре (151) °С).

8.10 Швы в покрытии из армированной поливинилхлоридной пленки следует дополнительно проклеивать полосой шириной от 100 до 120 мм из того же материала или неармированной поливинилхлоридной пленки с предварительно нанесенным и подсушенным в течение 8–10 мин слоем клея на основе хлоропренового каучука и др.

8.11 Покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумных составах, должны быть прошпатлеваны битумными мастиками. На горизонтальные покрытия мастики следует наносить слоями толщиной не более 10 мм, на вертикальные — слоями толщиной от 2 до 3 мм каждый с определением количества слоев до получения проектной толщины покрытия.

8.12 Поверхности горячих битумных или полимерных покрытий, подлежащие последующей защите материалами на основе силикатных и цементных составов, должны быть посыпаны и затерты сухим кварцевым песком с крупностью зерен от 1 до 2,5 мм. Укладка последующего покрытия по подготовленной таким образом поверхности допускается через 24 ч после предварительного удаления неприклеившегося песка.

8.13 Перед выполнением облицовочных или футеровочных работ на оклеечное покрытие наносят шпатлевку, приготовленную из тех же составов, что и связующее клеящих составов.

8.14 При защите трубопроводов и емкостей полимерными липкими лентами в зоне сварных швов для дополнительной их защиты по грунтовке наносят один слой липкой ленты шириной 100 мм, 
затем эту зону обертывают (с натяжением и обжатием) тремя слоями липкой ленты. Лента не должна на 2–3 мм доходить до обертки, имеющей повышенную влагонасыщенность; затем на полимерную липкую ленту накладывают защитную обертку.

8.15 При нанесении покрытия из полимерной ленты на участках стыков и повреждений необходимо следить за тем, чтобы переходы к существующему покрытию были плавными, а нахлестка была
не менее 100 мм.

8.16 Полимерные пленки (из полиэтилена, полиэтилентерефталата и других материалов), применяемые без приклейки, крепятся к защищаемой поверхности специальными приспособлениями (закладными деталями, анкерами и др.).

Для усиления крепления пленок к защищаемой поверхности изготавливают специальные полиэтиленовые листы с анкерными ребрами, которые при изготовлении конструкции заанкериваются в бетон или свежеуложенный раствор.

8.17 Оклеечные защитные покрытия должны соответствовать следующим требованиям:

— не допускаются механические повреждения, наличие вздутий, сквозных отверстий, прологов
и пропусков в швах (герметизация швов), не допускаются непромазанные и непроверенные швы;

— покрытия должны быть сплошными и герметичными;

— покрытия должны иметь прочное сцепление с защищаемой поверхностью. При оклейке пластикатом отслаивание обкладки при отбортовках на фланцы допускается не более 10 % от площади покрытия. При простукивании поверхности молотком не должно быть глухого звука;

— толщина покрытия должна соответствовать требованиям проектной документации.

Отклонения толщины покрытия должны быть, мм:

0,5	— при толщине покрытия,мм,  от 2 до 4 включ.;

1	—                 то же       	св. 4.

В швах должна обеспечиваться двойная толщина покрытия.

9  Металлизационные и комбинированные покрытия

9.1 Интервал времени между окончанием очистки поверхности с обеспыливанием и началом нанесения металлизационного покрытия должен быть не более, ч:

6	— в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха до 70 %;

3	— на открытом воздухе в условиях, исключающих образование конденсата на металлической поверхности;

0,5	— при влажности воздуха выше 90 % под навесом или внутри аппарата в условиях, исключающих попадание влаги на защищаемую поверхность.

9.2 В условиях строительной площадки металлизационные защитные покрытия наносят вручную газопламенным или электродуговым способом.

9.3 Проволока, используемая для создания металлизационного покрытия, должна быть гладкой, чистой, без перегибов и не иметь вспученных оксидов.

9.4 Металлизация вручную должна осуществляться путем последовательного нанесения взаимно перекрывающихся параллельных полос. Покрытия необходимой толщины получают за счет нанесения в несколько слоев, при этом каждый последующий слой следует наносить так, чтобы его проход был перпендикулярен проходам предыдущего слоя.

9.5 При выполнении металлизационного покрытия необходимо соблюдение следующих технологических параметров:

— расстояние от сопла металлизационного аппарата (точки плавления проволоки) до защищаемой поверхности должно быть в пределах от 80 до 150 мм;

— оптимальный угол нанесения металловоздушной струи составляет 65°–80°;

— оптимальная толщина одного слоя должна быть от 50 до 60 мкм;

— температура защищаемой поверхности при нагреве не должна превышать 150 °С.

9.6 Толщина металлизационных покрытий должна соответствовать требованиям проектной документации. Допустимые отклонения толщины должны быть не более 15 %.

9.7 Сплошность, сцепление с защитной поверхностью должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.304.

9.8 Металлизационные покрытия по внешнему виду должны соответствовать требованиям таблицы 5.

Таблица 5

| Вид нанесения покрытия | Требования к внешнему виду |  |
| --- | --- | --- |
|  | Допустимые дефекты | Недопустимые дефекты |
| Цинкование | Слегка неравномерные цвет и блеск | Пятнистые и полосатые осадки |
| Лужение | Следы подтеков воды Шероховатость острых граней деталей и риски в пределах, установленных техническими условиями | Питтинг Крупнокристаллическая структура Шелушение и отслаивание осадка Хрупкий осадок и снижение механических свойств основного металла за счет его наводораживания |
| Меднение: а) при защите от цементации | Незначительное искажение границ омедненной поверхности, исправляемое незначительной механической зачисткой | Нарушение границ омедненной поверхности, не исправляемое незначительной механической зачисткой Крупнокристалилический дендритный осадок |
| б) при улучшении притирочных свойств | Неравномерный цвет осадка Подтеки воды | Отслаивание и хрупкость покрытия Очаги коррозии на немедненных участках поверхности |
| Никелирование (до полировки) | Незначительная неровность осадка по цвету и легкий блеск отдельных участков Слегка заметные риски и царапины, легко удаляемые последующей полировкой Шероховатость острых граней деталей Питтинг в пределах, установленных техническими условиями | Пятнистый и полосатый осадок, шероховатость, риски и царапины, устраняемые при полировке, сопровождаемой снижением толщины слоя более чем на 3 мкм Пузырение и отслаивание покрытия Питтинг, не допускаемый техническими условиями |
| Меднение, никелирование и хромирование для многослойных защитно-декоративных покрытий после полировки по каждому слою отдельно | Отдельный питтинг и риски, допускаемые техническими условиями | Искажение размеров и конфигурации деталей в результате полировки (заваливание углов и ребер, искажение формы отверстий, порча резьбы) |
| Хромирование размерное | Незначительные отклонения цвета и блеска покрытия на нерабочей части изделия | Отклонения цвета и блеска покрытия на рабочей части изделия, искажение размеров и конфигурации деталей, непрочное сцепление с основным металлом изделия и хрупкость покрытия |
| Хромирование пористое | Незначительные отклонения цвета и блеска Небольшая шероховатость острых граней деталей на отдельных изделиях, легко устраняемая последующей механической обработкой | Отклонения цвета и блеска на значительной части поверхности изделия Отклонения размеров изделия, сильно увеличивающие трудоемкость последующей механической доводки Непрочное сцепление и хрупкость покрытия |

Окончание таблицы 5

| Вид нанесения покрытия | Требования к внешнему виду |  |
| --- | --- | --- |
|  | Допустимые дефекты | Недопустимые дефекты |
| Воронение | Слегка неравномерный оттенок цвета отдельных деталей Наличие легкого бурого налета, легко стираемого ветошью | Неудаляемый налет Зеленоватый или коричневый цвет покрытия Наличие неоксидированных участков |
| Оксидирование алюми-ния | Незначительные отклонения цвета | Растравление Прогары |

9.9 Комбинированные защитные покрытия устраивают путем нанесения на металлизационное покрытие лакокрасочного материала.

9.9.1 Первый слой лакокрасочного защитного покрытия — грунтовочный — наносят в течение 1 ч после охлаждения защищаемой поверхности до температуры 25 °С–30 °С.

9.9.2 Устройство лакокрасочного покрытия осуществляется в соответствии с разделом 6.

###### 10  Облицовочные и футеровочные покрытия

10.1 Защита штучными материалами (плиткой, кирпичом, блоками из кислотоупорной керамики, каменного литья, угля и графита) поверхностей строительных конструкций и сооружений (облицовка)
и технологического оборудования (футеровка) должна выполняться в следующей технологической последовательности:

— подготовительные работы (приготовление химически стойких замазок, растворов, клеевых составов и заготовка, при необходимости, листовых оклеечных материалов);

— нанесение и сушка грунтовки или шпатлевки;

— наклейка подслоя из листовых материалов, если она предусмотрена проектом, согласно разделу 8;

— нанесение клеящего состава или полимерной мастики на непроницаемый подслой из листового материала с посыпкой кварцевым песком и последующей сушкой;

— футеровка оборудования или облицовка строительных конструкций;

— сушка футеровки или облицовки;

— окисловка (при необходимости) швов.

10.2 Нанесение составов, имеющих кислую среду отвердения, на бетонную или стальную поверхность не допускается. Перед нанесением составов бетонные и стальные поверхности должны быть предварительно защищены промежуточным слоем материала со щелочной средой отвердения.

10.3 Выполнение футеровки или облицовки на цементно-песчаном растворе не допускается. Указанные растворы могут быть применены при введении в них специальных полимерных добавок для нижнего слоя кладки с последующей разделкой швов химически стойкими полимерными замазками.

10.4 Облицовочные и футеровочные штучные материалы должны быть отсортированы, подобраны по размерам и очищены. Не допускается применение закислованных и замасленных материалов.

10.5 Перед облицовкой и футеровкой на битумных, битумно-каучуковых, каменноугольно-полимерных и полимерных составах штучные материалы должны быть огрунтованы по граням и с тыльной стороны соответствующими грунтовками.

10.6 Количество слоев футеровки или облицовки и вид химически стойкой замазки (растворов) указывают в проектной документации.

10.7 При облицовке на битумных и битумно-каучуковых мастиках толщина плитки должна быть не менее 30 мм.

10.8 Ширина швов при футеровке на кислотоупорных растворах должна быть, мм, не более:

4	— для плитки;

6	— для кирпича и блоков.

10.9 Конструктивные размеры прослоек и швов при облицовке строительных конструкций и футеровке технологического оборудования штучными материалами должны соответствовать значениям, указанным в таблицах 6 и 7.

| Таблица 6 |  | В миллиметрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Материал | Толщина прослойки |  | Ширина шва, не менее |
|  |  | горизонтальная поверхность | вертикальная поверхность |  |
| 1 Облицовка на химически стойких силикатных и полимерсиликатных замазках, в том числе и комбинированным способом по гидроизоляции из полимеркаучуковых, полимеррезино-дегтебитумных, полиолефиновых, армированных или пленочных материалов, а также битумно-рулонных материалов | Кирпич | 10 | 10 | 5 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 8 | 8 | 3 |
| 2 То же, с разделкой швов при облицовке впустошовку | Кирпич Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье, плитка глазурованная | 10 8 | 10 8 | 8 5 |
| 3 Облицовка на цементно-песчаном растворе и, в том числе, комбинированным способом, по подстилающему слою либо по армированной стеклостканью лакокрасочной композиции | Кирпич Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье Плитка глазурованная | 10 10 — | 10 10 10 | 5 3 3 |
| 4 То же, с разделкой швов при облицовке впустошовку | Кирпич | 10 | 10 | 8 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 10 | 10 | 5 |
| 5 Облицовка на цементно-полимерном растворе, в том числе комбинированным способом по гидроизоляции из полимеркаучуковых, полимеррезино-дегтебитумных полиолефиновых, мастичных армированных или пленочных материалов, а также битумно-рулонных материалов | Кирпич | 20 | 10 | 5 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 10 | 10 | 3 |
| 6 Облицовка на замазках на основе органических смол по гидроизоляции из полимеркаучуковых, полимеррезино-дегтевых, полиолефиновых мастичных армированных или пленочных материалов, а также битумно-рулонных материалов | Кирпич | 5 | 5 | 5 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 3 | 3 | 3 |
| 7 Облицовка на замазках на основе органических смол либо на армированной стекло- или органической тканью полимерной окрасочной композиции | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 3 | 3 | 3 |

Окончание таблицы 6

| Вид работ | Материал | Толщина прослойки |  | Ширина шва, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальная поверхность | вертикальная поверхность |  |
| 8 Облицовка на битумно-каучуковых и битумно-полимерных мастиках по гидроизоляции из эластомеров и битумно-рулонных материалов | Кирпич | 5 | 3 | 5 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 5 | 3 | 3 |

| Таблица 7 |  | В миллиметрах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Материал | Толщина прослойки | Ширина шва |
| 1 Футеровка на химически стойких силикатных и полимерсиликатных замазках, в том числе комбинированным способом | Кирпич | 10 | 5 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 8 | 3 |
| 2 То же, с разделкой швов при футеровке впустошовку | Кирпич Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 10 8 | 8 5 |
| 3 Футеровка на цементно-полимерном растворе, в том числе комбинированным способом | Кирпич | 15 | 8 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 15 | 3 |
| 4 То же, с разделкой швов при футеровке впустошовку | Кирпич | 15 | 8 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье | 15 | 5 |
| 5 Футеровка на замазках на основе фенолформальдегидных, эпоксидных и других органических смол | Кирпич, углеграфитированные блоки | 5 | 5 |
|  | Плитка керамическая, шлакоситалловая, каменное литье, углеграфитированные плитки | 3 | 3 |
| Примечания 1 При кладке впустошовку глубина незаполнения замазкой (раствором) швов не должна превышать, мм: 20 — для кирпича и плитки толщиной, мм, более 50; 15 — то же от 20 до 50. 2 При облицовке и футеровке плитки толщиной менее 20 мм швы между ними не разделываются. |  |  |  |

10.10 Футеровка и облицовка штучными изделиями на химически стойких силикатных замазках, полимерных и цементно-полимерных растворах в зависимости от требований проектной документации может выполняться с заполнением швов одним составом, впустошовку с последующей разделкой швов или комбинированным способом с одновременным нанесением кислотоупорной силикатной замазки, цементно-полимерного раствора и полимерной замазки. Заполнение швов между штучными кислотоупорными материалами должно осуществляться выдавливанием замазки (раствора) с одновременным удалением выступившей части замазки (раствора). Швы между установленными впустошовку штучными материалами, подлежащие последующему заполнению, должны быть очищены от остатков замазки или раствора и просушены при температуре производства работ, а затем обработаны:

10 %-ным спиртовым раствором соляной кислоты — для силикатной замазки;

10 %-ным водным раствором кремнефтористого магния или щавелевой кислоты — для цементно-полимерного раствора, в случае разделки полимерной замазкой с кислым отвердителем.

После обработки перед заполнением швы должны быть просушены в течение 1 сут.

Сушку облицовки и футеровки следует выполнять послойно в соответствии с технологическими картами.

10.10.1 При футеровке и облицовке штучными изделиями с использованием серного цемента его приготавливают непосредственно на месте производства работ в специальных лотках. Расплавленная предварительно измельченная сера смешивается с сухим кислотоупорным наполнителем и проваривается при температуре 180 °С. Готовая масса серного цемента смешивается с пластификатором, проваривается и непосредственно перед началом работ охлаждается до температуры 130 °С.

10.10.2 При работе на серном цементе в качестве непроницаемого подслоя применяют полиизобутиленовые пластины.

10.10.3 В качестве штучных изделий при футеровке и облицовке на серных цементах могут быть использованы только кирпич и керамическая кислотоупорная плитка толщиной не менее 10 мм.

10.10.4 Не допускается применение серных замазок и растворов при футеровке шлакоситалловыми и диабазовыми штучными изделиями.

10.11 Футеровка на химически стойких замазках должна высушиваться при температуре не ниже 10 °С до достижения адгезионной прочности, МПа:

— от 1,5 до 2,0	— для кислотоупорных силикатных замазок;

—   “  2,0  “  3,0	— на фенолформальдегидных смолах (типа «Арзамит», «Фуранкор»
и др.) — для кислотоупорных керамических изделий;

—   “  3,0  “  3,5	— для углеграфитовых замазок.

Допускается производить футеровочные работы и последующую сушку при температуре ниже 10 °С при применении в качестве полимерных замазок эпоксидных модифицированных композиций, отверждаемых амино-фенольными, амино-сланцевыми и другими отвердителями подобного вида 
в соответствии с технологической картой.

10.12 Футеровку или облицовку на синтетических смолах следует выдерживать при температуре 15 °С–20 °С, как правило, в течение 15 сут. Допускается уменьшение сроков выдерживания футеровки и облицовки по режиму, определяемому технологическими картами.

При выдерживании футеровки и облицовки при температуре ниже 15 °С продолжительность выдерживания увеличивается в зависимости от температуры окружающей среды на время, указанное в технологической карте.

10.13 Окисловку швов, если она предусмотрена проектом, следует производить после сушки футеровки или облицовки путем двухкратной промазки 20–40 %-ным раствором серной или 10 %-ным раствором соляной кислоты.

10.14 Футеровку оборудования производят с перевязкой швов.

10.15 Оборудование и сборные части цилиндрических газоходов и трубопроводов допускается футеровать кислотоупорными штучными изделиями до их монтажа, при этом должен быть произведен дополнительный расчет указанных конструкций на монтажные нагрузки.

10.16 При футеровке аппаратов с коническими днищами кирпич укладывают кольцами, начиная от центра конуса и постоянно приближаясь к стенкам аппарата, чередуя прямой и клиновой кирпич.

10.17 Облицовка полов должна производиться послойно, по маякам, которые по окончании работ должны быть заменены материалами, предусмотренными проектом, если материал маяков по своей химической стойкости и прочности не соответствует требованиям технологической карты.

10.18 Облицовочные и футеровочные защитные покрытия не должны иметь пустот в швах, сколов, трещин, посторонних включений.

10.19 Допустимое отклонение ширины швов — 1 мм — не более чем в 10 % швов.

10.20 Поверхность облицованного покрытия должна быть ровной. Допустимые неровности поверхности облицовки должны быть, мм, не более:

4	— при укладке штучных кислотоупорных изделий толщиной, мм,  более 50;

2	—                                             то же                                                      до 50 включ.

10.21 Перепад между смежными элементами покрытий не должен превышать, мм:

2	— при укладке штучных кислотоупорных изделий толщиной, мм,  более 50;

1	—                                             то же                                                      до 50 включ.